Garn

Svenskt Nautiskt Lexikon -20

Märling, tjärad smäcker tvågarnslina, som användes till najningar såsom vevlingar, mindre blockbändslar e. d. ~ -shål, starka med märling sydda hål i ett skot­horn. ~ -sslag, halvslaget då man märlar.

Sjömansgarn, 2- eller 3-trådigt gods, spunnet av kabelgarn. Användes till bändslar och till klädning av tågvirke, som är utsatt för skam filning.

Kabelgarn, grovt garn av hampa, manilla, gräs, e. d. varav kardelerna tvinnas, som bilda tåget. Kabelgarn användes dessutom, då tåget blivit kasserat, till platting, faxis, sjömansgarn m. m.

Handbok i Sjömansarbete -41

Kabelgarn slås även till sjömansgarn, märling och hyssing. Sjömansgarn slås av 2—4 kabelgarn, ofta av sämre kvalitet av kardade blånor, och användes mest till klädningar, men även till bänslar. Märling, tvåsträngat, och hyssing, tresträngat, tillverkas av finare kabelgarn och användas till mindre bänslar och klädningar samt ibland vid likning av segel. Segelgarn spinnas av finaste häcklad hampa eller lin och är 2- till 5-strängat. Det grövsta kallas likgarn. Segelgarn tjäras och/eller vaxas alltid, innan det användes. Till amerikansk segelduk av bomull användes vaxat bomullsgarn.